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Automatisch gegenereerde beschrijving]		BIJZONDER BESTEK – 02 - BOVENBOUW

Legende
__________________________________________________________________________________________
# oranje teksten zijn merken: deze verwijderen indien U neutrale bestektekst wil.
# groene teksten zijn bijkomende plaatsingsmogelijkheden: verwijderen indien niet nodig
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00.00.01	- Opstijgend vocht kimlaag
__________________________________________________________________________________________

OMSCHRIJVING:
Zelfklevend bitumineus membraan overheen de kimlaag van het metselwerk met aansluiting op zelfklevend bitumineus # PEC 3000® waterkeringsmembraan van de fundering/kelder. # PEC® UV is een zelfklevend polymeer gemodificeerd bitumineus membraan met een aluminium drager en versterkt met een polyestervlies als toplaag. Dit membraan wordt gebruikt om de aansluiting met het opgaande metselwerk te maken, om een hoogteverschil tussen de fundering en het maaiveld op te vangen en om details rond raamdorpels waterdicht af te werken. Deze toepassing heeft een Technische Goedkeuring. # ATG 3076

MATERIAAL:
Het membraan # PEC® UV is samengesteld uit een bitumineuze compound met toevoegingen van synthetische rubber en kunstharsen. Dit compound wordt aangebracht op aluminiumfolie in combinatie met een “non-woven” polyesterlaag om afschuiving van het metselwerk te voorkomen. Het membraan wordt toegepast als aansluiting van de # PEC 3000® waterdichting van de ondergrondse structuur op de kimlaag van het bovengronds metselwerk en is verkrijgbaar in verschillende formaten, naargelang de beoogde toepassing.
Uitzicht en afmetingen
- Op rol, beschermd door aluminium drager en versterkt met een polyestervlies 
- Dikte: 1,2 mm ± 5 % EN 1849-1
- Lengte: 25 m ± 1 %
- Breedte: # 290 mm # 460 mm # 710 mm # 1 m
Eigenschappen
- Keuring: Technische goedkeuring # ATG 3076
- Bestand tegen zuren, cementmortels en -lijmen
- Bestand tegen langdurig UV licht (geen eindlaag)
- Geen verdikking bij gelijmde blokken, dorpels, raamaansluitingen, enz.
Eigenschappen onder trekbelasting
- Lengterichting: treksterkte: ≥ 220 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 30 % EN 12311-1
- Breedterichting: treksterkte: ≥ 220 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 30 % EN 12311-1
- Schokweerstand: Met. A 500 mm | Met. B 1000 mm EN 12691
- Statische belastingsweerstand: Met. A 15 Kg | Met. B 20 Kg EN 12730
- Scheurweerstand: Lengte. 70 N | Breedte. 70 N EN 12310-1
- Ondoordringbaarheid: Pass (≥ 60 Kpa) EN 1928
- Waterdamp doorlaatbaarheid: Pass (Sd ≥ 1500 m) EN 12572
- Verwerkingstemperatuur: -5°C / +45°C
- Temperatuurbestendig: -40°C / +80°C


UITVOERING:
Het aanbrengen van het membraan # PEC® UV voor het verwezenlijken van een waterkerende laag boven op de kimlaag van het metselwerk en gelijktijdig voorzien in een aansluiting naar de waterdichting van de fundering of keldermuur wordt gedetailleerd beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 

Volgende stappen maken deel uit van de plaatsing van het membraan:
Op de juiste lengte snijden van de rol, verwijderen van de plastic drager aan de achterzijde tot aan de pré-cut en correcte plaatsing (juiste richting en positionering) van het membraan boven op de kimlaag van het metselwerk;
− belangrijk is dat het overige gedeelte van de plastic drager pas verwijderd wordt bij het verkleven op de # PEC 3000® waterdichting van de fundering of keldermuur.
− verwezenlijken van de waterdichting van de fundering of de kelderwand.
− na uitvoering van de # PEC 3000® waterdichting, kan het laatste gedeelte van de beschermfolie aan de onderzijde van het membraan # PEC® UV worden verwijderd en kan het membraan worden omgeplooid en verkleefd aan de waterdichting. Hierbij dienen kreuken, luchtbelinsluitingen en vervormingen van het membraan te worden vermeden.
− de ontstane overlappingszone wordt ten slotte aangerold met # R.A.P. Soft Roller set.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: lm





































00.00.02 	- Funderingsdichting
__________________________________________________________________________________________

OMSCHRIJVING
Zelfklevend bitumineus # PEC 3000® waterkeringsmembraan wordt toegepast als waterdichtingslaag aan de buitenzijde van ondergrondse structuren, zoals verticale kelderwanden, funderingen en de overgang van ondergrondse muren naar het dek (vloerplaat) van de ondergronds gelegen ruimten. Hierbij kan het membraan onderhevig zijn aan een positieve waterdruk tot 0,06 MPa. # PEC 3000® waterkeringsmembraan die steeds worden aangebracht op een op voorhand aangebrachte bitumineuze hechtingslaag # PEC® Primer Spray. Deze toepassing heeft een Algemene Technische Goedkeuring. # ATG 3076

MATERIAAL
Het zelfklevend membraan # PEC 3000® is samengesteld uit een bitumineuze compound met toevoegingen van synthetische rubber en kunstharsen met hoge kleefkracht voor het bekomen van de zelfklevende en mechanische eigenschappen. Dit compound wordt aangebracht op een kruisend gelamineerde HDPE-folie. De HDPE-folie heeft in hoofdzaak een beschermende functie tegen doorponsen van steenslag, worteldoorgroei en chemische belasting. Het membraan is radon en methaan remmend. # PEC® Primer Spray is een oplosmiddelvrije polymeer gemodificeerde bitumenprimer die kan worden toegepast met behulp van een roller of een kwast, maar bij voorkeur door middel van spuiten met # R.A.P. Sproeisysteem 10L.

Hechtingslaag
Uitzicht en afmetingen
· Verpakking: 5 L bidons
· kleur: nat: bruin / droog: zwart
· Vlambaar: nvt
· GHS symbolen: nvt
· Brookfield viscositeit bij 20 °C (spindel 2, 20 rpm) 500 ± 100 cP
· densiteit bij 20°C: 0,9 – 1,0 kg/dm³
· pH bij 20°C: 11 – 13
· droge stofgehalte bij 130°C: 24 – 28 %
· Keuring: Technische goedkeuring # ATG 3076

Waterkeringsmembraan


Uitzicht en afmetingen
· Op rol, beschermd door een gelamineerde HDPE folie
· Visuele schade (NBN EN 1850-1) : geen schade
· Dikte mm (NBN EN 1849-1) : 1,5 mm ± 5 %
· Lengte m (NBN EN 1848-1) : 20 m + 1%
· Breedte m (NBN EN 1848-1) : # 235 mm # 500 mm # 1 m +1%
Zelfklevend waterkeringsmembraan:
Keuring: Technische goedkeuring # ATG 3076
Ontvlambaarheidsclassificatie: B2 (DIN 4102)
Reactie met vuur : E (EN 13501-1)
Eigenschappen :
Waterdicht en zelfklevend (zonder brander, geen extra verlijming, onmiddellijke kleefkracht)
Toepasbaar onder 0°C
Bestand tegen scheuren en perforatie
Blijvend flexibel
Dampdichtheid : 90000 μ
Wateropneming: 0.09%
Hydrostatische Test: > 6 bar (24 u) / geen lekkage bij 3 bar gedurende 1 uur
Doorlaatbaarheid voor Radon Gas: 5.7 x 10-12 m²/s
Doorlaatbaarheid voor Methaangas: < 5 cc/m² x 24h x atm
Verwerkingstemperatuur: -4°C / +30°C
Temperatuurbestendig: -40°C / +80°C
Technische gegevens :
Rechtheid mm/10 m (NBN EN 1848-1) : < 20
Eigenschappen in trek NBN EN 12311 :
Treksterkte N/50 mm : lengte ≥ 215 // breedte ≥ 220
Verlenging bij breuk % : lengte ≥ 310 // breedte ≥ 240
Eigenschappen in trek na blootstelling aan water % van de initiële waarde (NBN EN 12311-1, veroudering: UEAtc Technical Guide (*) §3.3) : ≥ 90% van de initiële waarde
Impactbestandheid mm (NBN EN 12691) : methode A ≥ 500 // methode B ≥ 1000
Bestandheid aan statische belasting kg (NBN EN 12730) : methode A ≥ 10 // methode B ≥ 15
Nageldoorscheursterkte N (NBN EN 12310-1) : lengte ≥ 135 // breedte ≥ 135
Flexibiliteit bij lage temperatuur °C (NBN EN 1109) :  ≤ -23
Weerstand tegen pellen van verbindingen N/50 mm (NBN EN 12316-1) : gemiddelde weestand in de lengterichting ≥ 70 (ca. 91)
Weerstand tegen pellen van verbindingen na blootstelling aan water N/50 mm (NBN EN 12316-1, 1 week in water bij 60 °C) : gemiddelde weestand in de lengterichting ≥ 70% van de initiële waarde (ca. 84)
Afschuifsterkte van overlappen N/50 mm (NBN EN 12317-1) : gemiddelde weestand in de lengterichting ≥ 185 (ca. 220)
Afschuifsterkte van overlappen na blootstelling aan water N/50 mm (NBN EN 12317-1, 1 week in water bij 60 °C) : gemiddelde weestand in de lengterichting: ≥ 70% van de initiële waarde (ca. 185)
Afpelsterkte van verschillende ondergronden N/50 mm UEAtc Technical Guide (*) §4.3.3) :
beton MC (0,40) ≥ 25 (gemiddeld ca. 44)
betonnen metselstenen ≥ 25 (gemiddeld ca. 39)
cellenbeton ≥ 25 (gemiddeld ca. 50)
houten bekistingsplaat ≥ 25 (gemiddeld ca. 64)
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur °C (NBN EN 1110) :  ≥ 80 geslaagd
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur na kunstmatig verouderen °C (NBN EN 1296 en NBN EN 1110) : ≥ 80
Waterdichtheid (NBN EN 1928, methode A) : waterdicht gedurende 24u bij 60 kPa
Duurzaamheid van de waterdichtheid na kunstmatig verouderen (NBN EN 1296 en NBN EN 1928, methode A) : waterdicht gedurende 24u bij 60 kPa na veroudering
Weerstand tegen alkali Ca(OH)2 en NaOH (NBN EN 1928, methode A alkali behandeling en NBN EN 1847) : waterdicht gedurende 24u bij 60 kPa na alkali behandeling
Brandreactie (NBN EN ISO 11925 en NBN EN 13501-1) : Klasse E, Efl


UITVOERING:
De ondergrond dient steeds voor aanvang van de werken te worden gecontroleerd en moet droog, zuiver en vrij zijn van grindnesten, vuil, olie of vetten en cementsluier. Hechtingslaag # PEC® Primer Spray is een oplosmiddelvrije polymeer gemodificeerde bitumenprimer die kan worden toegepast met behulp van een roller of een kwast, maar bij voorkeur door middel van spuiten met het # R.A.P. Sproeisysteem 10L. Alvorens de volledige waterdichting van de ondergrondse constructie-elementen te verwezenlijken worden eerst lokale waterdichtingswerken, zoals o.a. het waterkerend membraan op de kimlaag van het metselwerk uitgevoerd. Pas nadien wordt de waterdichting geplaatst en buisdoorvoeren doorheen de funderingsdichting.

Het plaatsen van de # PEC® Primer Spray dient te gebeuren bij een omgevings- en oppervlaktetemperatuur boven de 5 °C. Het bitumineuze # PEC 3000® membraan kan worden aangebracht bij een omgevings- en oppervlaktetemperatuur tussen de -4°C en 30°C.

Indien enkel de kimlaag van het metselwerk van de ruwbouw aanwezig is, wordt hierover eerst # PEC® UV aangebracht alvorens de # PEC 3000® waterdichting op de ondergrondse structuur aan te brengen. De # PEC 3000® membranen worden steeds over de gehele hoogte van het te bekleden oppervlak aangebracht van boven naar beneden. Er worden bijgevolg geen overlappingen gemaakt waarbij de overlap zich in de breedterichting van de membranen bevindt. De membranen kunnen met behulp van een scherp mes en een lange rechte lat op maat worden gebracht. Een vlakke tafel of ondergrond is echter aangewezen voor het versnijden. De membranen dienen steeds te worden geplaatst met de met wit bedrukte zijde aan de buitenzijde. De verkleving dient te geschieden vanaf de bovenzijde van het te bekleden constructie-element naar beneden. Verwijder bij het verkleven van de membranen eerst een 5 à 10 cm van de papieren drager aan de achterzijde van het membraan. Druk deze zone eerst goed aan met behulp van een roller en spatel en verwijder vervolgens systematisch de papieren drager en druk telkens het ontblote stuk membraan goed aan tegen de constructie. Druk steeds aan van binnen naar buiten om luchtinsluiting te vermijden. Het overlappen van 2 naast elkaar geplaatste membranen dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Verwijder eerst de beschermfolie van de overlappingszone aan het eerst geplaatste membraan en breng vervolgens het tweede membraan aan vanaf de hiertoe voorziene aanduiding op het voorgaande membraan. Ook hierbij wordt eveneens bovenaan de constructie gestart. De overlapping dient 6 à 8 cm te bedragen. Hiertoe werd op de bovenzijde van de membranen een aanduiding gemaakt van de overlappingszone. In het geval van horizontale overlappingen waarbij de membranen boven elkaar worden geplaatst dient de minimale overlapping 20 cm te bedragen. Na het aanbrengen van de membranen dient men nogmaals de membranen aan te drukken met behulp van een aandrukroller en spatel. Hierbij zal extra aandacht worden besteed aan de overlappingszones. Het waterkeringsmembraan # PEC 3000® goed aan drukken ter hoogte van overgangen tussen muur en fundering of andere verbindingen met een hoek van 90° met spatel, dan is het aanbrengen van een mortelbed om zo 2 hoeken van 45° te bekomen niet noodzakelijk.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: m2 / lm
































00.00.03 	- Doorvoeren doorheen funderingsdichting
__________________________________________________________________________________________

OMSCHRIJVING:
Zelfklevende butyltape # PEC® 100 die beschermd is met een gekartelde HDPE-folie. Deze tape wordt toegepast bij het waterdicht uitvoeren van doorvoerleidingen doorheen de # PEC 3000® waterdichtingslaag. Deze toepassing heeft een Technische Goedkeuring. # ATG 3076

MATERIAAL:
Zelfklevende butyltape # PEC® 100 die voorzien is van een gekartelde HDPE-folie ter verhoging van de flexibiliteit en een vooraf ingesneden siliconen drager voor het vergemakkelijken van de toepassing. Dit product wordt toegepast voor het afdichten van buisdoorvoeren en leidingen uit metaal en kunststof in kelderwanden en funderingen doorheen het # PEC 3000® waterdichtingssysteem.
Uitzicht en afmetingen
- Op rol, beschermd door een gekartelde HDPE-folie
- Dikte: 1,2 mm ± 5 %
- Lengte: 5 m ± 1 %
- Breedte: # 100 mm 
Keuring
Systeemcomponent van Technische Goedkeuring: # ATG 3076
Eigenschappen onder trekbelasting
- Lengterichting: treksterkte: ≥ 265 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 165 %
- Breedterichting: treksterkte: ≥ 475 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 15 %
- Probe Tack test: 9 N
- 180° Afpelsterkte: 31 N/cm
- Verwerkingstemperatuur: 0°C / +40°C
- Temperatuurbestendig: -30°C / +90°C
- Rekbaarheid: 60%


UITVOERING:
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoering op metselwerk en deze op een betonnen ondergrond. Echter het principe is identiek voor beide toepassingen.
De werkwijze voor de plaatsing van de # PEC® 100 rondom leidingdoorvoeren wordt gedetailleerd beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.
− Voorafgaand aan het aanbrengen van de # PEC® 100 dient met een voldoende overlapping langs weerszijden
van de buisdoorvoer lokaal een stuk # PEC 3000® te worden aangebracht.
− snij de # PEC® 100 tape op de juiste lengte, rekening houdend met een overlapping van 5 cm.
− plooi de # PEC® 100 dubbel in de langs richting en breng de tape aan op de buis terwijl de siliconen drager geleidelijk verwijderd wordt.
− zorg ervoor dat de overlapping zich aan de onderzijde van de doorvoer bevindt.
− na goed aanduwen tegen de buis, wordt eenzelfde werkwijze gevolgd voor het verkleven van # PEC® 100 aan het constructieonderdeel waarop reeds de waterdichting # PEC 3000® werd aangebracht.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: lm









00.00.04 	- Dorpel-/ Verzonken raamkozijnenaansluiting
__________________________________________________________________________________________

OMSCHRIJVING
Waterkerend membraan onder dorpel en raamkozijn met aansluiting op # PEC 3000® waterdichting van de fundering/kelder. Zelfklevend # PEC® UV membraan is een polymeer gemodificeerd bitumineus membraan met een aluminium drager en versterkt met een polyestervlies als toplaag. Dit membraan wordt gebruikt om de bekuiping onder dorpel en raamkozijn te maken. (Zie # PEC® UV membraan opstijgend vocht kimplaag) Aansluiting tegen dorpel en raamkozijn dient te gebeuren met # Liner Tape. Speciaal ontworpen voor het aansluiten/ afdichten van dorpels, ramen op en met # PEC® membranen. Bovendien heeft # Liner Tape dempende eigenschappen voor trillingen tussen twee steunen. # Liner Tape past zich aan op iedere poreuze ondergrond.

MATERIAAL
Uitzicht en afmetingen
- Dikte: 1,5 mm ± 5 %
- Lengte: 25 m ± 1 %
- Breedte: 15 mm 
Keuring
Systeemcomponent van Technische Goedkeuring: # ATG 3076
Eigenschappen onder trekbelasting
180° Afpelkracht: 20 N/cm ASTM D 1000
180° Afpelkracht @ 5° op beton: 17 N/cm
Trekkracht: 8 N ASTM D 2979
Verticale Flow: 0 mm
Verwerkingstemperatuur: 0°C / +40°C
Temperatuurbestendig: -30°C / +90°C

UITVOERING
Het aanbrengen van het membraan # PEC® UV voor het verwezenlijken van een bekuiping als waterkerende laag boven op de verzonken kimlaag van het metselwerk in deur-, garage-, verzonken raam- openingen en enz. en gelijktijdig voorzien in een aansluiting naar de waterdichting van de fundering of keldermuur wordt gedetailleerd beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 

Voor het uitvoeren van een bekuiping onder dorpels dient steeds overleg worden gepleegd met de ATG-houder.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: lm
















Betreft
__________________________________________________________________________________________

De voorschriften van de fabrikant worden nauwkeurig nageleefd, zo nodig wordt de fabrikant geraadpleegd om in overleg details uit te werken (bv. Speciale toepassingen, aansluitingen en waterdichte verbindingen waar men staand op opgaand water verwacht, …)

De ondergrond dient effen, zuiver en lucht droog te zijn of te worden gemaakt.
De te kleven oppervlakken moeten glad, zuiver en droog zijn of te worden gemaakt.

Bij uitzonderlijke weersomstandigheden (x ≤ 0°C / x ≥ 30°C) of vochtige weersomstandigheden (regen / mist) zal men de voorschriften strikt naleven.

Bij langdurige blootstelling (≥ 1 maand) de niet Uv-bestendige materialen/ toebehoren beschermen tegen Uv-stralen.
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