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Omschrijving:
PEC® HTs is een UV bestendige folie op butyl lijm vastgelijmd aan de ruwbouw en het raamprofiel met een compatible aansluiting op het bestaande waterkeringsmembraan aangebracht tussen het metselwerk en onder de dorpel tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of condensatiewater.

PEC® HTs is een waterkeringsmembraan dat zowel water-, wind- als dampdicht is.

Het waterkeringsmembraan voor de gehele omtrek van het vaste kader en de afdichting van de naden tussen het vaste kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, voor een water- en luchtdichte aansluiting. 
PEC® HTs kleeft zeer sterk, zelfs bij lage temperaturen, op alle gangbare bouwmaterialen. PEC® HTs is brandvertragend met een classi​catie E. 
Meeting: 
· meeteenheid: lm 

· Afmetingen rol 15 m x 200 mm x 1,0 mm

· Afmetingen rol 15 m x 300 mm x 1,0 mm

Materiaal: 
· Het membraan PEC® HTs is samengesteld uit hoogwaardige Butyllijm aangebracht op een blijvende uv bestendige thermoplastische kunstof toplaag.

Specificaties:
· Dikte: 1.0 mm EN 1849-1 

· Treksterkte lengte 125 N/50 mm | Breedte 220 N/50 mm EN 12311-1

· Verlenging bij Breuk lengte 700% | Breedte 900% EN 12311-1

· Vaste stoffen 100% -

· 180° Afpelkracht 18 N/cm ASTM D 1000

· 180° Afpelkracht bij 0°C 16 N/cm ASTM D 1000

· Trekkracht 6.0 N ASTM D 2979

· Toepassing temperatuur 0°C / +30°C

· Temperatuursbestendig -30°C / +90°C 

Uitvoering:
· Alle oppervlakken waarop PEC® HTs wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden.

· In het geval van oneffen en poreuze oppervlakken, is het steeds raadzaam om het oppervlak eerst te stabiliseren met PEC® PRIMER SPRAY 5L.

· PEC® HTs aansluiten op raamprofielen, altijd goed ontvetten met PEC CLEANER samen van Soft wipes. PEC® HTs altijd goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met PEC® OPSTART KIT.

· PEC® 100 Black toepassen aan de hoeken van ieder raamprofiel. Voor een volledige dichting te bekomen.
· PEC® HTs moet een overlapping hebben van minimum 6 tot 8 cm. Bovenaan aan de rand minstens 20 cm.
· PEC® HTs is voorzien van 2 op voorhand aangebrachte precuts in de beschermfolie voor het eenvoudig aanbrengen van het membraan in meerdere fases.

Aandachtspunt:

Plaatsen van PEC® HTs wordt niet aanbevolen bij temperaturen boven de 50°C, dit kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de beschermfolie.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften:
Raadpleeg www.rap-industries.be steeds voor de meest recente technische fiche en gebruiksaanwijzing.

PEC® 100 BLACK: 
Omschrijving:
PEC®100 Black werd onderzocht en ontwikkeld, in combinatie met PEC® membranen, voor het waterdicht maken van dakelementen, doorvoeren, hoeken en randen en enz. … waarbij het uv-licht lang en/of voortdurend aanwezig is. 

Meeting:
· Meeteenheid: lm

· Afmeting rol 5 m x 100 mm x 1,6 mm

Materiaal:
PEC®100 Black heeft een aluminium toplaag die een rekbaarheid heeft van 60%. PEC® 100 is voorzien van op voorhand aangebrachte precut in de beschermfolie op 30/70 mm voor het eenvoudig aanbrengen van het membraan. PEC® 100 Black is brandvertragend met een classi​catie E.
Specificaties:
· Dikte : 1,6 mm

· Kleur : Anthracite

· Lijm : Butyl

· Treksterkte : Lengte 190 N/50 mm / Breedte. 305 N/50 mm EN 12311-1

· Rek bij breuk : Lengte 105 % / Breedte. 10 % EN 12311-1

· Vaste stoffen : 100 %

· 180° Afpelweerstand: 35 N / cm ASTM D 1000

· Treksterkte : 10 N ASTM D 2979

· Verwerkingstemperatuur : 0°C à +40°C 

· Temperatuurbestendig : -30°C à +90°C
Uitvoering:
■ Alle oppervlakken waarop PEC® 100 Black wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden. ■ In het geval van oneffen en/of poreuze oppervlakken, is het steeds raadzaam om het oppervlak eerst te stabiliseren met PEC® PRIMER SPRAY 5L. ■ PEC® 100 Black moet een minimale overlapping hebben van 5 cm. ■ PEC® 100 Black altijd goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met PEC® OPSTART KIT.
Raadpleeg www.rap-industries.be steeds voor de meest recente technische fiche en gebruiksaanwijzing.

