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Automatisch gegenereerde beschrijving]		BIJZONDER BESTEK – 02 - BOVENBOUW

Legende
__________________________________________________________________________________________
# oranje teksten zijn merken: deze verwijderen indien U neutrale bestektekst wil.
# groene teksten zijn bijkomende plaatsingsmogelijkheden: verwijderen indien niet nodig


00.00.00 – DAMPSCHERM # PEC® DS KLASSE IV

	00.00.01 	- Dampscherm gewapende bitumen
	00.00.02 	- Doorvoeren doorheen het dampscherm

00.00.01	- Dampscherm gewapende bitumen
__________________________________________________________________________________________
OMSCHRIJVING:
# PEC® DS is een dampscherm met versterkt aluminium toplaag met glasvezelbewapening. # PEC® DS is een totaal dampscherm voor alle daktoepassingen en geschikt voor alle type gebouwen met klimaatklasse IV. # PEC® DS is geschikt voor gladde als poreuze ondergronden.

MATERIAAL:
Het membraan # PEC® DS is samengesteld uit unieke gemodificeerde # PEC® Bitumen met toevoegingen van synthetische rubber en kunstharsen. Deze # PEC® Bitumen worden aangebracht op een versterkte aluminiumfolie met in combinatie een glasvezelbewapening. Is geschikt voor voetganger verkeer.
Uitzicht en afmetingen
· Op rol, beschermd door versterkte aluminium drager met glasvezelbewapening 
· Dikte: 0,6 mm EN 1849-1
· Lengte: 40 m ± 1 %
· Breedte: # 1080 mm
· Oppervlakte: 43,2 m2/rol
· Kleur: Grijs aluminium met bedrukking indicatie snij- en overlappingslijnen.
Eigenschappen:
· Water-, luchtdicht en zelfklevend
· Glasvezelversterkt
· Bestand tegen langdurig UV licht van 2 jaar (geen eindlaag)
· Minimale verdikking van 0,6 mm bij overlappingen.
· Dampscherm klasse IV
· Gecoated toplaag voor beter hechting met PU/PIR en andere lijmen
Technische eigenschappen:
· Dikte: 0,6 mm EN 1849-1
· Treksterkte: Lengte 800N/50mm | breedte 800 N/50 mm EN 12311-1
· Rek bij breuk: lengte 5% | Breedte 5% EN 12311-1
· Statische belasting weerstand: Meeting A. 10 kg | Meeting B 20 kg EN 12730
· Scheurvastheid: lengte. 200 N | Breedte 200 N EN 12310-1
· Afpelweerstand van overlappingen: 50 N/50 mm EN 12316-1
· Schuifweerstand van overlappingen: Lengte 400N/50mm | Breedte 400 N/50 mm EN 12317-1
· Ondoordringbaarheid: Geslaagd (≥ 60 Kpa) EN 1928
· Waterdampondoordringbaarheid: Geslaagd (Sd ≥ 1500 m) ISO EN 12572
· Verwerkingstemperatuur: -5°C / +45°C
· Temperatuurbestendig: - 30°C / + 80°C
· Getest door eco-INSTITUTE, volgens SINTEF-norm, ISO 16000-6
· Ontvlambaarheidsclassificatie: B2 (DIN 4102)
· Reactie met vuur: E (EN 13501-1)
· Vluchtige organische stoffen: (TVOC): 8 μg / m3


UITVOERING:
Het aanbrengen van het membraan # PEC® DS voor het verwezenlijken van een dampscherm (klasse IV) bovenop hout, beton, chape, steeldeck, enz.… wordt gedetailleerd beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. 

# PEC® PRIMER SPRAY steeds toepassen bij oneffenheden en poreuze ondergronden. 


Volgende stappen maken deel uit van de plaatsing van het membraan:

Alle oppervlakken waarop # PEC® DS wordt geïnstalleerd moeten droog, schoon en vrij zijn van onzuiverheden. Opslag 12 maanden. Stockage tussen de +5°C en +40°C, boven de +50°C kan leiden tot moeilijkheden bij het verwijderen van de beschermingsfolie. # PEC® DS wordt niet beïnvloed door vorst. # PEC® DS moet een overlapping hebben van minimum 6 tot 8 cm zoals aangegeven bedrukking. Bovenaan aan de rand minstens 20 cm. Het is aanbevolen bij T-Kruising het onderste # PEC® DS membraan in een hoek snijden om het risico van capillair te vermijden. # PEC® DS altijd goed aanrollen, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met # R.A.P. SOFT ROLLER SET. Oefen druk uit en verwijder luchtbellen met behulp van een # PEC® SPATEL voor het maken van hoeken en randen. 

Hechtingslaag # PEC® PRIMER SPRAY is een oplosmiddelvrij polymeer gemodificeerde bitumenprimer die kan worden toegepast met behulp van een roller of een kwast, maar bij voorkeur door middel van spuiten met het # R.A.P. SPROEISYSTEEM 10L op 6 Bar druk. Het plaatsen van de # PEC® PRIMER SPRAY dient te gebeuren bij een omgevings- en oppervlaktetemperatuur boven de 5 °C. 

# PEC® DS kan worden aangebracht bij een omgevings- en oppervlaktetemperatuur tussen de -5°C en 45°C. # PEC® DS is geen eindlaag en moet beschermd worden voor het UV licht binnen de 2 jaar. Gebruik # PEC® 100 Black voor het waterdicht maken van dakelementen, doorvoeren, hoeken, randen, enz. … waarbij het UV-licht voortdurend aanwezig is. # PEC® 100 BLACK moet een minimale overlapping hebben van 5 cm. # PEC® 100 BLACK altijd goed aandrukken, zoals bij hoeken, randen, verbindingen en overlappingen met # R.A.P. SOFT ROLLER SET.

# PEC® SURFACE PRO, is een hechtprimer dat speciaal ontworpen is voor het toepassen van # PEC® DS tegen moeilijke poreuze oppervlakken zoals oude bestaande muren. Verbinding aan de bovenkant tussen # PEC® DS en isolatie, beton, hout, baksteen … waar er nadien geen druk tegen komt, moet op volledige lengte afgetaped worden met # BINDING TAPE BLACK.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: m2


00.00.02 	- Doorvoeren doorheen het dampscherm


OMSCHRIJVING:
# PEC® 100 BLACK werd onderzocht en ontwikkeld, in combinatie met # PEC® membranen. Voor het waterdicht maken van dakelementen, buis- en kabeldoorvoeren, hoeken en randen, enz… waarbij het UV-licht voortdurend aanwezig is doorheen de # PEC® DS dampscherm. # PEC® 100 BLACK, is een Butylband met een aluminium gekartelde toplaag met een rekbaarheid van 60%. # PEC® 100 BLACK is voorzien van een pre-cut 70/30 mm in de easy peel silicone beschermfolie.

MATERIAAL:
· Op rol, beschermd met een gekartelde Uv-bestendige aluminium toplaag
· Dikte: 1,2 mm ± 5 %
· Lengte: 5 m ± 1 %
· Breedte: 100 mm 
· Kleur: Aluminium Anthraciet zwart, Butyl zwart
Eigenschappen onder trekbelasting
· Lengterichting: treksterkte: ≥ 190 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 165 %
· Breedterichting: treksterkte: ≥ 305 N/50 mm / rek bij breuk: ≥ 15 %
· Probe Tack test: 9 N
· 180° Afpelsterkte: 31 N/cm
· Verwerkingstemperatuur: 5°C / +40°C
· Temperatuurbestendig: -30°C / +90°C
· Rekbaarheid: 60%
· Reactie op brand: E (EN 13501 - 1)
· Totale uitstoot van vluchtige organische stoffen (TVOC): 30 μg / m3 (ISO 16000-6)







UITVOERING:

De werkwijze voor de plaatsing van de # PEC® 100 BLACK aan dakelementen, buisdoorvoeren, leidingen en doorvoeren, hoeken en randen, enz…, wordt gedetailleerd beschreven in de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

− Voorafgaand aan het aanbrengen van de # PEC® 100 Black dient met een voldoende overlapping langs weerszijden van de buisdoorvoer lokaal een stuk # PEC® DS te worden aangebracht.
− snij de # PEC® 100 BLACK op de juiste lengte, rekening houdend met een overlapping van min. 5 cm.
− plooi de # PEC® 100 BLACK dubbel ter hoogte van de pre-cut op 70/30 mm van de silicone beschermfolie in de lengterichting en breng # PEC® 100 BLACK met 70 mm gedeelte aan op de buis terwijl de siliconen drager geleidelijk verwijderd wordt. 
− Zorg ervoor dat de overlapping zich aan de onderzijde van de doorvoer bevindt. Nadien goed aanduwen tegen de buis, wordt eenzelfde werkwijze gevolgd voor het verkleven van # PEC® 100 BLACK 30 mm gedeelte aan het constructie-onderdeel waarop reeds de dampscherm # PEC® DS werd aangebracht.

MEETWIJZE:
Meeteenheid: lm
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